Drainagematte für die Entwässerung erdberührter Flächen und Hinterfüllung von Erdbauwerken, bestehend aus einem dreidimensionalem Wirrgelege aus PP - Monofilamenten und einseitig auflaminiertem Filtervliesstoff, frei Baustelle liefern und auf der zu entwässernden Fläche nach Herstellerangabe einbauen. Die Überlappungen, Verschnitt, Windsicherung und Mehraufwendungen werden nicht gesondert vergütet, sondern sind in die Einheitspreise einzukalkulieren. Abgerechnet wird die überdeckte Fläche.

Handelsbezeichnung:	BEDRAIN VW 20 B oder gleichwertig
Oberflächenstruktur:	einseitig auflaminierter Vliesstoff
Rollenbreite: 	2,0 m
Rollenlänge:	20 m

Die Drainagematte muss folgenden technischen Anforderungen genügen:

Eigenschaften Drainagematte:

Dicke bei 2 kPa gemäß DIN EN ISO 9863-1:	19 mm
Zugfestigkeit gemäß DIN EN ISO 10319:
   MD (Tmax)	7 kN/m
   CMD (Tmax)	7 kN/m

Wasserableitvermögen in der Ebene (qp); MD (weich/hart) gemäß DIN EN ISO 12958:	i = 1	
   bei     20  kPa	3,30 l/(m x s)
   bei     50  kPa	1,00 l/(m x s)
   bei   100  kPa	0,10 l/(m x s)

Wasserableitvermögen in der Ebene (qp); MD (weich/hart) gemäß DIN EN ISO 12958:	i = 0,04	
   bei     20  kPa	0,50 l/(m x s)
   bei     50  kPa	0,17 l/(m x s)
   bei   100  kPa	0,05 l/(m x s)

Eigenschaften Vliesstoff:

Flächenbezogene Masse (ρA) gemäß DIN EN ISO 9864:	100 g/m²
Stempeldurchdrückkraft (x – s) (Fp) gemäß DIN EN ISO 12236:	1.125 N
Charakteristische Öffnungsweite (O90) gemäß DIN EN ISO 12956:	115 mm

Die Drainagematte verfügt über Nachweise einer Eigenüberwachung und eine CE-Kennzeichnung. 

Liefernachweis: 	BECO Bermüller & Co. GmbH, Rotterdamer Straße 7, 90451 Nürnberg