Biaxial gestrecktes, monolithisches, knotensteifes Geogitter aus Polypropylen  (PP) als geosynthetische Bewehrungslage zur Bodenbewehrung frei Baustelle liefern und nach Herstellerangabe einbauen. Die Bahnen sind an den Stößen mindestens 0,50 m zu überlappen. Das Geogitter ist im Vor-Kopf-Einbau zu beschütten. Die Überlappungen, Verschnitt, Windsicherung und Mehraufwendungen werden nicht gesondert vergütet, sondern sind in die Einheitspreise einzukalkulieren. Abgerechnet wird die überdeckte Fläche.

Handelsbezeichnung:	BEGRID TG 2020S
Produkttyp:	Geogitter, biaxial gestreckt
Rollenbreite: 	3,95 m
Rollenlänge:	50 m

Das Geogitter muss folgenden technischen Anforderungen genügen:

Flächenbezogene Masse (ρA) gemäß DIN EN ISO 9864:	> 250 g/m²
Gitteröffnung:	40 x 40 mm
Rußgehalt:	2,0 %
Zugfestigkeit gemäß DIN EN ISO 10319:
   MD (Tmax)	> 20 kN/m
   CMD (Tmax)	> 20 kN/m
Knotenfestigkeit gemäß GRI GG2:
   MD (Tmax)	> 18 kN/m
   CMD (Tmax)	> 18 kN/m
Multiaxiale Sekantensteifigkeit gemäß DIN 61551:2008-01 bei 0,5% Dehnung:	 > 507 kN/m

Das Geogitter verfügt über ein gültiges IVG – Produktzertifikat, Nachweise einer Eigen- und Fremdüberwachung und eine CE-Kennzeichnung. Liegt kein IVG – Produktzertifikat vor, muss eine Baustoffeingangsprüfung gemäß ZTV E-Stb 09 durchgeführt werden.

Liefernachweis: 	BECO Bermüller & Co. GmbH, Rotterdamer Straße 7, 90451 Nürnberg
Für das Produkt muss eine Umwelt-Produktdeklaration (Environmental Product Declaration - EPD) nach ISO 14025 und EN 15804 nachgewiesen werden.