Geoverbundstoff bestehend aus einem biaxial gestreckten, monolithischen, knotensteifen Geogitter aus Polypropylen  (PP) und einem Vliesstoffaus aus Polypropylen (PP) als geosynthetische Trenn- und Bewehrungslage zur Bodenbewehrung frei Baustelle liefern und nach Herstellerangabe einbauen. Die Bahnen sind an den Stößen mindestens 0,50 m zu überlappen. Der Verbundstoff ist im Vor-Kopf-Einbau zu beschütten. Die Überlappungen, Verschnitt, Windsicherung und Mehraufwendungen werden nicht gesondert vergütet, sondern sind in die Einheitspreise einzukalkulieren. Abgerechnet wird die überdeckte Fläche.

Handelsbezeichnung:	BEGRID TGV 3030S
Produkttyp:	Geogitter, biaxial gestreckt mit Vliesstoff GRK 3
Rollenbreite: 	3,95 m
Rollenlänge:	50 m

Der Geoverbundstoff muss folgenden technischen Anforderungen genügen:

Eigenschaften Geoverbundstoff:

Flächenbezogene Masse (ρA) gemäß DIN EN ISO 9864:	> 500 g/m²

Eigenschaften Geogitter:

Gitteröffnung:	40 x 40 mm
Rußgehalt:	2,0 %
Zugfestigkeit gemäß DIN EN ISO 10319:
   MD (Tmax)	> 30 kN/m
   CMD (Tmax)	> 30 kN/m
Knotenfestigkeit gemäß GRI GG2:
   MD (Tmax)	> 27 kN/m
   CMD (Tmax)	> 27 kN/m
Multiaxiale Sekantensteifigkeit gemäß DIN 61551:2008-01:	> 950 kN/m

Eigenschaften Vliesstoff:

Flächenbezogene Masse (ρA) gemäß DIN EN ISO 9864:	 > 166 g/m²
Stempeldurchdrückkraft (x – s) (Fp) gemäß DIN EN ISO 12236:	> 2.500 N
Geotextilrobustheitsklasse:	GRK 3

Die Geotextilrobustheitsklasse des Vliesstoffes ist gemäß „Merkblatt für die Anwendung von Geotextilien und Geogitter im Erdbau des Straßenbaus“ nachzuweisen.

Der Geoverbundstoff verfügt über ein gültiges IVG – Produktzertifikat, Nachweise einer Eigen- und Fremdüberwachung und eine CE-Kennzeichnung. Liegt kein IVG – Produktzertifikat vor, muss eine Baustoffeingangsprüfung gemäß ZTV E-Stb 09 durchgeführt werden.
Für das Produkt muss eine Umwelt-Produktdeklaration (Environmental Product Declaration - EPD) nach ISO 14025 und EN 15804 nachgewiesen werden.

Liefernachweis: 	BECO Bermüller & Co. GmbH, Rotterdamer Straße 7, 90451 Nürnberg