Vollflächig vernadelte Geosynthetische Tondichtungsbahn (GTD), bestehend aus einem unten liegenden Trägergeotextil (Vliesstoff) und einem oben liegenden Deckgeotextil (Gewebe) mit einer dazwischen angeordneten Lage aus Natriumbentonit in Granulatform, frei Baustelle liefern und nach Herstellerangabe einbauen. Die GTD ist im Vor-Kopf-Einbau zu beschütten. Die Überlappungen, Einbindungen, Durchdringungen, Verschnitt und Mehraufwendungen werden nicht gesondert vergütet, sondern sind in die Einheitspreise einzukalkulieren. Abgerechnet wird die von der GTD überdeckte Fläche ohne Verankerungslänge.

Handelsbezeichnung:	BECLAY 300/200 oder gleichwertig
Oberflächenstruktur:	vollflächig, schubkraftübertragend vernadelt
Rollenbreite: 	5,00 m
Rollenlänge:	40 m

Die Geosynthetische Tondichtungsbahn muss folgenden technischen Anforderungen genügen:

Eigenschaften Tondichtungsbahn:

Flächenbezogene Masse gemäß EN 14196 bei 15% Wassergehalt:	5.500 g/m²
Dicke bei 2 kPa gemäß EN 9863-1:	8 mm
Stempeldurchdrückkraft (x – s) gemäß DIN EN ISO 12236:	3.500 N 
Zugfestigkeit gemäß DIN EN ISO 10319:
   MD (Tmax)	18 kN/m
   CMD (Tmax)	18 kN/m
Verbundfestigkeit gemäß ASTM D 6496:	650 N/m
Wasserdurchlässigkeit (k-Wert) gemäß ASTM D 5887:	2,0 * 10-11 m/s
Flux gemäß ASTM D 5887:	5,0 * 10-9 (m³/m²)/s

Eigenschaften Bentonit:

Materialtyp:	Natriumbentonit in Granulatform
Flächenbezogene Masse gemäß EN 14196 bei 15% Wassergehalt:	5.000 g/m²
Quellvolumen gemäß ASTM D 5890:	24 ml/2g
Fluid Loss gemäß ASTM D 5891:	18 ml 

Eigenschaften Vliesstoff:

Materialtyp:	Vernadelter Vliesstoff– Fasern
Flächenbezogene Masse gemäß DIN EN ISO 9864:	300 g/m²
Geotextilrobustheitsklasse:	GRK 3

Eigenschaften Gewebe:

Materialtyp:	Bändchengewebe 
Flächenbezogene Masse gemäß DIN EN ISO 9864:	200 g/m²
Geotextilrobustheitsklasse:	GRK 3

Die GTD verfügt über ein gültiges IVG – Produktzertifikat, Nachweise einer Eigen- und Fremdüberwachung und eine CE-Kennzeichnung. Liegt kein IVG – Produktzertifikat vor, muss eine Baustoffeingangsprüfung gemäß ZTV E-Stb 09 durchgeführt werden.

Die Geotextilrobustheitsklasse der Geotextillagen sind gemäß „Merkblatt für die Anwendung von Geotextilien und Geogitter im Erdbau des Straßenbaus“ nachzuweisen.

Die Anforderungen der „Empfehlungen zur Anwendung geosynthetischer Tondichtungsbahnen EAG-GTD" der Deutsche Gesellschaft für Geotechnik DGGT e. V. (2002) sind durch die Geosynthetische Tondichtungsbahn zu erfüllen und nachzuweisen. 

Liefernachweis: 	BECO Bermüller & Co. GmbH, Rotterdamer Straße 7, 90451 Nürnberg