Mechanisch verfestigter und thermisch behandelter Trenn- und Filtervliesstoff aus Polypropylen (PP) Stapelfasern frei Baustelle liefern und nach Herstellerangabe einbauen. Die Bahnen sind an den Stößen mindestens 0,50 m zu überlappen. Der Vliesstoff ist im Vor-Kopf-Einbau zu beschütten. Die Überlappungen, Verschnitt, Windsicherung und Mehraufwendungen werden nicht gesondert vergütet, sondern sind in die Einheitspreise einzukalkulieren. Abgerechnet wird die überdeckte Fläche.

Handelsbezeichnung:	BONTEC NW 16 oder gleichwertig
Oberflächenstruktur:	mechanisch verfestigt und thermisch behandelt, weiß
Geotextilrobustheitsklasse:	GRK 3
Rollenbreite: 	5,25 m
Rollenlänge:	100 m

Der Vliesstoff muss folgenden technischen Anforderungen genügen:

Dicke bei 2 kPa gemäß DIN EN ISO 9863-1:	> 1,25 mm
Flächenbezogene Masse (ρA) gemäß DIN EN ISO 9864:	> 200 g/m²
Stempeldurchdrückkraft (x – s) (Fp) gemäß DIN EN ISO 12236	> 2.400 N
Zugfestigkeit gemäß DIN EN ISO 10319:
   MD (Tmax)	>16 kN/m
   CMD (Tmax)	>16 kN/m
Charakteristische Öffnungsweite (O90) gemäß DIN EN ISO 12956:	>60 mm O90 <160 mm

Die Geotextilrobustheitsklasse, mechanischen und filtertechnischen Eigenschaften des Vliesstoffes sind gemäß „Merkblatt für die Anwendung von Geotextilien und Geogitter im Erdbau des Straßenbaus“ nachzuweisen.

Der Vliesstoff verfügt über ein gültiges IVG – Produktzertifikat, Nachweise einer Eigen- und Fremdüberwachung und eine CE-Kennzeichnung. Liegt kein IVG – Produktzertifikat vor, muss eine Baustoffeingangsprüfung gemäß ZTV E-Stb 09 durchgeführt werden.

Liefernachweis: 	BECO Bermüller & Co. GmbH, Rotterdamer Straße 7, 90451 Nürnberg