Geosynthetische Betonverbundmatte (Geosynthetical Cementitious Composite Mat kurz GCCMs) gemäß EAD 080009-00-0301, bestehend aus einer wasserundurchlässigen, mit LLDPE beschichteten Unterseite, einer für die Bewässerung durchlässigen mit Geotextil abgedeckten Oberseite und mit einer in einer speziellen Vernähtechnik eingebetteten Trockenbetonmischung mit hoher Dichte zwischen den Lagen frei Baustelle liefern und nach Herstellerangabe einbauen. Die Überlappungen, Einbindungen, Durchdringungen, Verschnitt und Mehraufwendungen werden nicht gesondert vergütet, sondern sind in die Einheitspreise einzukalkulieren. Abgerechnet wird die von der GCCMs überdeckte Fläche ohne Verankerungslänge.

Handelsbezeichnung:	Concrete Canvas CCX-M
Rollenbreite: 	1,90 m
Rollenlänge:	50 oder 25 m

Die Geosynthetische Betonverbundmatte muss folgenden technischen Anforderungen genügen:

Typ nach ASTM D8364 Klassifikation:	   Typ 2 GCCM

Verwendungszweck gemäß EAD 080009-00-0301	Oberflächlicher Erosionsschutz

Eigenschaften:

Dicke nach EN 1849-2	10,3	  mm
Dicke Membran	0,3 	  mm
Masse ungewässert nach EN 1849-2	14,0        kg/m²
Dichte ungewässert nach EN 1849-2	1400     kg/m³
Dichte ausgehärtet	+25-25       %

Biegetest „Erster Riss“ nach ‘Annex A’ of EAD 080009-00-0301
   nach 24 h	>3,5     	MPa

Biegetest „Finales Versagen“ nach ‘Annex A’ of EAD 080009-00-0301
   nach 24 h	>8,0     	MPa

Abriebsfestigkeit gemäß ‘Annex C’ of EAD 080009-00-0301	0,2 mm/1000 
	Zyklen

Frost-Tau-Wechsel nach EN 12467
   Nach 100 Zyklen	100% 

Durchwurzelungsbeständigkeit (DD CEN/TS 14416:2005):	Bestanden
Chemische Beständigkeit gegenüber ___ (BS EN 14414):
Säure (pH 4) (56 Tage Tauchversuch bei 50°C):	Bestanden
Base (56 Tage Tauchversuch bei 50°C):	Bestanden
Kohlenwasserstoffen (56 Tage Tauchversuch bei 50°C):	Bestanden
Sulfaten (28 Tage Tauchversuch bei pH 7,2):	Bestanden

Die GCCM verfügt über eine CE-Kennzeichnung.

Liefernachweis: 	BECO Bermüller & Co. GmbH, Rotterdamer Straße 7, 90451 Nürnberg