Kokosgewebe aus 100 % reinem Kokoszweifachzwirn, als biologisch abbaubarer Erosionsschutz für Böschungsneigungen von bis zu 40°und einer für Mitteleuropa üblichen Lebensdauer von bis zu 36 Monaten, frei Baustelle liefern und auf der vor Erosion zu sichernden Böschung nach Herstellerangabe einbauen.

Das Kokosgewebe ist an der Böschungsoberkante mit einer geeigneten Einbindung oder Erdnägeln ausreichend zu befestigen, sowie eine  Überlappung zur benachbarten Bahn von mindestens 20cm zu berücksichtigen. Die Erosionsschutzmatte wird an der Böschungsseite zusätzlich mit mindestens 4 Erdnägeln pro m² fixiert. Die Erosionsschutzmatte muss einen vollflächigen Kontakt zum Erdreich aufweisen um den Erosionsschutz zu gewährleisten.

Sämtliche Überlappungen, Verschnitt, Sicherungsmaßnahmen und Mehraufwendungen werden nicht gesondert vergütet, sondern sind in den Einheitspreis einzukalkulieren. Abgerechnet wird die überdeckte Ansichtsfläche. Ansaat und Begrünung sind kein Bestandteil des Kokosgewebe.

Handelsbezeichnung:	Kokosgewebe 400 oder gleichwertig
Material:	100% Kokosgewebe, vollständig biologisch abbaubar
Oberflächenstruktur:	Gewbe aus Zweifachzwirn
Rollenbreite: 	2,0 m
Rollenlänge:	50 m

Das Kokosgewebe muss folgenden technischen Anforderungen genügen:

Flächenbezogene Masse gemäß DIN EN ISO 9864:	>400 g/m²
Zugfestigkeit gemäß DIN EN ISO 10319:
   MD (Tmax)	>7 kN/m
   CMD (Tmax)	>7 kN/m

Liefernachweis: 	BECO Bermüller & Co. GmbH, Rotterdamer Straße 7, 90451 Nürnberg