Flussmatratzen liefern, zur Einbaustelle transportieren und auf vorbereiteten Böschungs- und Sohlenflächen einbauen. Montage gemäß Einbauanleitung des Herstellers.

Flussmatratzen aus hexagonal doppelt gedrilltem Stahldrahtgeflecht, Maschenweite 6 x 8 cm, mit Kanten und Rahmenverstärkung.
Drahtgeflecht aus Galfanverzinktem und Polymerummanteltem Draht
Zugfestigkeit des Drahtgeflechts min. 37 kN/m gem. DIN EN 10223-3
Polymerummantelung POLIMAC abrasionsstabilisiert: 300 Zyklen im Abriebtest gem. ASTM A975-21
erwartete Gebrauchsdauer (Lebensdauer) > 120 Jahre gem. DIN EN 10223-3:2014.
Korrosionsausbreitung (@2.500 h) < eine Maschenöffnung gem. ASTM A975-21
Die Umweltunbedenklichkeit gem. EPD-Zertifikat ist vorzulegen.

Stahldrahtdurchmesser = 2,2 / 3,2 mm
Randdrahtdurchmesser = 2,7 / 3,7 mm

Boden sowie Front-, Seiten- und Endblenden aus durchgehendem Maschennetz; Unterteilung der Matratzen mit doppelwandigen Zwischenwänden als Teil des Bodengeflechts in 1 m große Kammern; Verbindung zwischen Boden und Deckel mit dreidimensionalen Abspannhaken X-Ties (1 St/m²); 
Verknüpfung der Matratzen mit C-Ringen (a = max. 200 mm).
Abmessungen der Flussmatratzen = L x B x H =   3 x 2 x 0,17 m
Flussmatratzen mit frost-, witterungs- und druckbeständigen Natursteinen hohlraumarm befüllen einschließlich Lieferung der Steine,
Gesteinsart: Grauwacke
Steingröße: 80/120 mm
Materialeinbau nur nach Vorlage des Qualitätsnachweises/ Prüfzeugnisses zugelassen.
Die Abrechnung erfolgt nach Flächenaufmaß. Sämtliche Hilfsmittel und Nebenleistungen, die für den fachgerechten Einbau erforderlich sind, sind einzurechnen. Dazu gehört auch das evtl. erforderliche Eintreiben von Pflöcken zur Lagesicherung.

Liefernachweis: 	BECO Bermüller & Co. GmbH, Rotterdamer Straße 7, 90451 Nürnberg