Flussmatratzen liefern, zur Einbaustelle transportieren und auf vorbereiteten Böschungs- und Sohlenflächen einbauen. Montage gemäß Einbauanleitung des Herstellers.
Die Einheiten werden gemäß der Bauprodukteverordnung CPR 305/2011 hergestellt und verfügen über eine CE-Kennzeichnung gemäß EAD 200019-01-0102.

Flussmatratzen aus hexagonal doppelt gedrilltem Stahldrahtgeflecht, Maschenweite 6 x 8 cm, mit Kanten und Rahmenverstärkung.
Drahtgeflecht aus Galfanverzinktem und Polymerummanteltem Draht
Durchstanzfestigkeit des Drahtgeflechts: 20 ± 1 kN; Prüfungen an 1x1 m großen Proben mit seitlicher Begrenzung gemäß EAD 200019-01-0102
Zugfestigkeit des Drahtgeflechts min. 37 kN/m gem. DIN EN 10223-3
Abriebfestigkeit unter trockenen Bedingungen (EAD 200019-01-0102): Nach 300 Zyklen darf die Polymerbeschichtung den Metalldraht nicht freilegen.
Abriebfestigkeit unter nassen Bedingungen (ISO 22182): Nach 80.000 Abriebzyklen darf der Gewichtsverlust nicht mehr als 2 % betragen.
Beständigkeit gegen UV-Strahlung (ISO 4892-3, Typ 1A): Nach 2.500 Stunden Einwirkung von QUV-A dürfen sich die Zugfestigkeit und die Bruchdehnung um nicht mehr als 25 % gegenüber den ursprünglichen Testergebnissen verändern.
Beschleunigte Alterung in Salznebel (ISO 9227): Nach 25.000 Stunden Einwirkung darf das Geflecht nicht mehr als 5 % DBR (dunkelbrauner Rost) aufweisen.
Langfristige Haltbarkeit: Lebensdauer von mehr als 125 Jahren bei 25 °C (UL 746B, EN 60216-8)

Korrosionsausbreitungstest (ASTM A975): Nach 2.500 Stunden Eintauchen der Drahtprobe in eine HCl-Lösung muss die maximale Korrosionslänge weniger als eine Maschenwiederholung betragen.
Die Umweltunbedenklichkeit gem. EPD-Zertifikat ist vorzulegen.

Stahldrahtdurchmesser = 2,2 / 3,2 mm
Randdrahtdurchmesser = 2,7 / 3,7 mm

Boden sowie Front-, Seiten- und Endblenden aus durchgehendem Maschennetz; Unterteilung der Matratzen mit doppelwandigen Zwischenwänden als Teil des Bodengeflechts in 1 m große Kammern; Verbindung zwischen Boden und Deckel mit dreidimensionalen Abspannhaken X-Ties (1 St/m²); 
Verknüpfung der Matratzen mit C-Ringen (a = max. 200 mm).
Abmessungen der Flussmatratzen = L x B x H =   3 x 2 x 0,23 m
Flussmatratzen mit frost-, witterungs- und druckbeständigen Natursteinen hohlraumarm befüllen einschließlich Lieferung der Steine,
Gesteinsart: Grauwacke
Steingröße: 80/150 mm
Materialeinbau nur nach Vorlage des Qualitätsnachweises/ Prüfzeugnisses zugelassen.
Die Abrechnung erfolgt nach Flächenaufmaß. Sämtliche Hilfsmittel und Nebenleistungen, die für den fachgerechten Einbau erforderlich sind, sind einzurechnen. Dazu gehört auch das evtl. erforderliche Eintreiben von Pflöcken zur Lagesicherung.

Liefernachweis: 	BECO Bermüller & Co. GmbH, Rotterdamer Straße 7, 90451 Nürnberg