Gewebtes Gitter aus bituminös beschichteten, kriecharmen Glasfasern für die Asphaltbewehrung frei Baustelle liefern und nach Herstellerangabe zwischen Asphaltschichten einbauen. Die Bahnen sind an den Stößen mindestens 0,50 m in Arbeitsrichtung zu überlappen. Die Überlappungen, Verschnitt, Bitumenemulsion und Mehraufwendungen werden nicht gesondert vergütet, sondern sind in die Einheitspreise einzukalkulieren. Abgerechnet wird die überdeckte Fläche.

Handelsbezeichnung:	BEBIT G 50 oder gleichwertig
Oberflächenstruktur:	Gitter, bituminös beschichtet
Rollenbreite: 	2,20 m
Rollenlänge:	100 m

Das Asphaltarmierungsgitter muss folgenden technischen Anforderungen genügen:

Gitteröffnung:	40 x 40 mm
Schmelzpunkt:	850-900 °C
Flächenbezogene Masse gemäß DIN EN ISO 9864:	230 g/m²
Höchstzugkraft gemäß DIN EN ISO 10319:
   MD (Tmax)	50 kN/m
   CMD (Tmax)	50 kN/m
Höchstzugkraftdehnung gemäß DIN EN ISO 10319:
   MD (Tmax)	2,5 %
   CMD (Tmax)	2,5 %

Vor dem Auslegen des Asphaltarmierungsgitters ist die Verlegefläche mit einer Polymerbitumenemulsion gemäß Verlegeanleitung des Herstellers vorzuspritzen. Das Anspritzen und die Bitumenemulsion sind in die Position mit einzukalkulieren. Vor dem Aufbringen der Bitumenemulsion muss die Verlegefläche trocken und staubfrei sein. Für die gründliche Reinigung ist eine geeignete Kehrmaschine mit Hochdruck-Spritzanlage einzusetzen.

Für das Asphaltarmierungsgitter muss der Nachweis der Fräsbarkeit durch ein unabhängiges Institut erbracht werden und eine CE-Kennzeichnung vorliegen.

Liefernachweis: 	BECO Bermüller & Co. GmbH, Rotterdamer Straße 7, 90451 Nürnberg