Druckstabiles Drainagegitter, bestehend aus einem gitterförmigen Dränkörper aus PEHD und einem einseitig auflaminierten Filtervliesstoff, frei Baustelle liefern und auf der zu entwässernden Fläche nach Herstellerangabe einbauen. Die Überlappungen, Verschnitt, Windsicherung und Mehraufwendungen werden nicht gesondert vergütet, sondern sind in die Einheitspreise einzukalkulieren. Abgerechnet wird die überdeckte Fläche.

Handelsbezeichnung:	BEDRAIN VG 3 PLUS oder gleichwertig
Oberflächenstruktur:	einseitig auflaminierter Vliesstoff
Rollenbreite: 	2,0 m
Rollenlänge:	50 m

Das Drainagegitter muss folgenden technischen Anforderungen genügen:

Eigenschaften Drainagegitter:

Dicke bei 2 kPa gemäß DIN EN ISO 9863-1:	10,00 mm
Zugfestigkeit gemäß DIN EN ISO 10319:
   MD (Tmax)	20 kN/m
   CMD (Tmax)	20 kN/m

Wasserableitvermögen in der Ebene (qp); MD (hart/weich) gemäß DIN EN ISO 12958:	i = 1	
   bei     20  kPa	1,20 l/(m x s)
   bei   100  kPa	0,50 l/(m x s)
   bei   200  kPa	0,30 l/(m x s)

Mechanische Eigenschaften Verbundstoff:

Flächenbezogene Masse (ρA) gemäß DIN EN ISO 9864:	1.400 g/m²
Stempeldurchdrückkraft (x – s) (Fp) gemäß DIN EN ISO 12236:	3.000 N
Dynamischer Durchschlagversuch gemäß EN ISO 13433:	6 mm

Das Drainagegitter verfügt über Nachweise einer Eigenüberwachung und eine CE-Kennzeichnung.

Liefernachweis: 	BECO Bermüller & Co. GmbH, Rotterdamer Straße 7, 90451 Nürnberg