Druckstabiles Drainagegitter für die Entwässerung erdberührter Flächen und Hinterfüllung von Erdbauwerken gemäß Richtzeichnung WAS 7 des Bundesministeriums für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung, bestehend aus einem gitterförmigen Dränkörper aus PEHD und beidseitig auflaminierten Filtervliesstoffen, frei Baustelle liefern und auf der zu entwässernden Fläche nach Herstellerangabe einbauen. Die Überlappungen, Verschnitt, Windsicherung und Mehraufwendungen werden nicht gesondert vergütet, sondern sind in die Einheitspreise einzukalkulieren. Abgerechnet wird die überdeckte Fläche.

Handelsbezeichnung:	BEDRAIN WAS 7 oder gleichwertig
Oberflächenstruktur:	beidseitig auflaminierte Vliesstoffe
Rollenbreite: 	2,0 m
Rollenlänge:	50 m

Das Drainagegitter muss folgenden technischen Anforderungen genügen:

Eigenschaften Drainagegitter:

Dicke bei 2 kPa gemäß DIN EN ISO 9863-1:	5 mm
Zugfestigkeit gemäß DIN EN ISO 10319:
   MD (Tmax)	22 kN/m
   CMD (Tmax)	17 kN/m

Wasserableitvermögen in der Ebene (qp); MD (hart/hart) gemäß DIN EN ISO 12958:	i = 1	
   bei     20  kPa	1,10 l/(m x s)
   bei     50  kPa	1,00 l/(m x s)
   bei   100  kPa	0,90 l/(m x s)
   bei   200  kPa	0,60 l/(m x s)

Eigenschaften Vliesstoff:

Flächenbezogene Masse (ρA) gemäß DIN EN ISO 9864:	120 g/m²
Stempeldurchdrückkraft (x – s) (Fp) gemäß DIN EN ISO 12236:	1.120 N
Charakteristische Öffnungsweite (O90) gemäß DIN EN ISO 12956:	100 mm

Das Drainagegitter verfügt über ein gültiges IVG – Produktzertifikat, Nachweise einer Eigen- und Fremdüberwachung und eine CE-Kennzeichnung. Liegt kein IVG – Produktzertifikat vor, muss eine Baustoffeingangsprüfung gemäß ZTV E-Stb 09 durchgeführt werden.

Liefernachweis: 	BECO Bermüller & Co. GmbH, Rotterdamer Straße 7, 90451 Nürnberg