Bändchengewebe aus Polypropylen (PP) als geosynthetische Trenn- und Bewehrungslage frei Baustelle liefern und nach Herstellerangabe einbauen. Die Bahnen sind an den Stößen mindestens 0,50 m zu überlappen. Das Geogewebe ist im Vor-Kopf-Einbau zu beschütten. Die Überlappungen, Verschnitt, Windsicherung und Mehraufwendungen werden nicht gesondert vergütet, sondern sind in die Einheitspreise einzukalkulieren. Abgerechnet wird die überdeckte Fläche.

Handelsbezeichnung:	BEFORCE PH 55 oder gleichwertig
Oberflächenstruktur:	PP-Gewebe, schwarz
Geotextilrobustheitsklasse:	GRK 5
Rollenbreite: 	5,20 m
Rollenlänge:	100 m

Das Geogewebe muss folgenden technischen Anforderungen genügen:

Flächenbezogene Masse (ρA) gemäß DIN EN ISO 9864:	> 370 g/m²
Stempeldurchdrückkraft (x – s) (Fp) gemäß DIN EN ISO 12236	> 10.000 N
Zugfestigkeit gemäß DIN EN ISO 10319:
   MD (Tmax)	> 80 kN/m
   CMD (Tmax)	> 80 kN/m

Die Geotextilrobustheitsklasse des Geogewebes ist gemäß „Merkblatt für die Anwendung von Geotextilien und Geogitter im Erdbau des Straßenbaus“ nachzuweisen.

Das Geogewebe verfügt über ein gültiges IVG – Produktzertifikat, Nachweise einer Eigen- und Fremdüberwachung und eine CE-Kennzeichnung. Liegt kein IVG – Produktzertifikat vor, muss eine Baustoffeingangsprüfung gemäß ZTV E-Stb 09 durchgeführt werden.