Krallmatte als dauerhaften und witterungsbeständigen Erosionsschutz, aus einem dreidimensionalen, UV-stabilisiertem  Wirrgelege aus Polypropylen, frei Baustelle liefern und auf der vor Erosion zu sichernden Böschung nach Herstellerangabe einbauen.

Die Krallmatte ist an der Böschungsoberkante mit einer geeigneten Einbindung oder Erdnägeln ausreichend zu befestigen, sowie eine Überlappung zur benachbarten Bahn von mindestens 20cm zu berücksichtigen. Die Erosionsschutzmatte wird an der Böschungsseite zusätzlich mit 4 Erdnägeln pro m² fixiert. Die Erosionsschutzmatte ist vor der Begrünung mit geeignetem Oberboden zu verfüllen.

Sämtliche Überlappungen, Verschnitt, Sicherungsmaßnahmen und Mehraufwendungen werden nicht gesondert vergütet, sondern sind in den Einheitspreis einzukalkulieren. Abgerechnet wird die überdeckte Ansichtsfläche.

Handelsbezeichnung:	BEMAT W13 oder gleichwertig
Oberflächenstruktur:	PP Wirrgelege, schwarz
Rollenbreite: 	2,0 m
Rollenlänge:	30 m

Die Krallmatte muss folgenden technischen Anforderungen genügen:

Dicke bei 2 kPa gemäß DIN EN ISO 9863-1:	13 mm
Flächenbezogene Masse gemäß DIN EN ISO 9864:	490 g/m²
Hohlraumanteil:	> 90 %
13
Die Erosionsschutzmatte verfügt über Nachweise einer Eigenüberwachung und eine CE-Kennzeichnung.

Liefernachweis: 	BECO Bermüller & Co. GmbH, Rotterdamer Straße 7, 90451 Nürnberg