Gewebtes, flexibles Geogitter oder gleichwertig zur Bodenbewehrung liefern und nach Angaben des Herstellers einbauen. Geogitter aus hochmodulem Polyester mit geringer Kriechneigung und polymerer Schutzbeschichtung. Das 
Geogitter wird lagenweise in der Stützkonstruktion verlegt und in die Blocksteinen eingebunden. Das Geogitter ist im Vor-Kopf-Einbau zu beschütten. Abgerechnet wird die nach Statik und Planungsunterlagen angegebene Geogitterfläche.
Verschnittreste und ggf. erf. Stöße bzw. Überlappungen sind in den Einheitspreis einzurechnen .

Handelsbezeichnung:	BEGRID FLEX 6020 oder gleichwertig
Oberflächenstruktur:	gewebtes Geogitter
Rollenbreite: 	5,30 m
Rollenlänge:	100 m

Das Geogitter muss folgenden technischen Anforderungen genügen:

Flächenbezogene Masse (ρA) gemäß DIN EN ISO 9864:	> 130 g/m²
Zugfestigkeit gemäß DIN EN ISO 10319:
   MD (Tmax)	> 60 kN/m
Höchstzugkraftdehnung gemäß DIN EN ISO 10319:
   MD (Tmax)	< 10 %

Das Geogitter verfügt über gültige Nachweise einer Eigen- und Fremdüberwachung und eine CE-Kennzeichnung

Liefernachweis: 	BECO Bermüller & Co. GmbH, Rotterdamer Straße 7, 90451 Nürnberg