Gewebtes, flexibles Geogitter zur Bodenbewehrung liefern und nach Angaben des Herstellers einbauen. Geogitter aus hochmodulem Polyester mit geringer Kriechneigung und polymerer Schutzbeschichtung. Das Geogitter ist im Vor-Kopf-Einbau zu beschütten. 
Abgerechnet wird die nach Statik und Planungsunterlagen angegebene Geogitterfläche. Verschnittreste und ggf. erf. Stöße bzw. Überlappungen sind in den Einheitspreis einzurechnen .

Handelsbezeichnung:	BEGRID FLEX 11020 oder gleichwertig
Oberflächenstruktur:	gewebtes Geogitter
Rollenbreite: 	5,30 m
Rollenlänge:	100 m

Das Geogitter muss folgenden technischen Anforderungen genügen:

Flächenbezogene Masse (ρA) gemäß DIN EN ISO 9864:	> 210 g/m²
Zugfestigkeit gemäß DIN EN ISO 10319:
   MD (Tmax)	> 110 kN/m
Höchstzugkraftdehnung gemäß DIN EN ISO 10319:
   MD (Tmax)	< 10 %

Das Geogitter verfügt über gültige Nachweise einer Eigen- und Fremdüberwachung und eine CE-Kennzeichnung

Liefernachweis: 	BECO Bermüller & Co. GmbH, Rotterdamer Straße 7, 90451 Nürnberg